VHB

4941 Двусторонняя клейкая лента на эластичной акриловой вспененной основе.

Техническая информация

Изменения 	:  Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Эластичная лента на вспененной акриловой основе серии VHB. Благодаря особому составу адгезива, устойчивого к действию ластификаторов, пригодна для соединения с пластифицированым винилом. Кроме того состав адгезива позволяет использовать ленту для многих красителей и грунтовок. | Повышенная мягкость и эластичность ленты позволяет добиться более полного контакта с поверхностью на материалах с шероховатой поверхностью. По причине высокой эластичности лента имеет меньшую прочность на отслаивание, на растяжение и на сдвиг по сравнению с другими лентами VHB. | Основные преимущества 4941 – более качественое соединение с неровными поверхностями и невидимое соединение для прозрачных поверхностей, что дает более эстетичные конструкции. 4941 – приемлема для многих внутрених и наружных промышленных применений. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Акриловая, вспененная (закрытые ячейки) |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 1.10 мм ± 15 % 0.10 мм 1.20 мм |  |
|  | Плотность | 720 кг/м3 |  |
|  | Защитный слой | Бумага |  |
|  | Цвет ленты | Темро-серый |  |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |  |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Прочность на отрыв (отслаивание) с нержавеющей сталью угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 35 Н/10 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 100 часов | 1000 г при 22°C 500 г при 70°C |  |
|  | Прочность на нормальный разрыв материал - алюминий, площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин | 58.5 H/см2 |  |

Дата:                          Март 1996

4941    Эластичная акриловая

лента на вспененной  основе.

|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) минимальная | 150 °C 93 °C |
| --- | --- | --- |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями. | Иногда необходимо предварительное покрытие или обработка для выравнивания поверхности а. Большинство пористых или зернистых материалов требуют покрытия для выравнивания пов-ти b. Некоторые материалы (медь, латунь, пластифицированный винил) требуют предв. обработки или покрытия для пердохранения взаимодействия между адгезивом и материалом. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Примечание | Некоторые красители и пластики содержат добавки, которые влияют на адгезию. Возможность соединения с такими поверхностями должно оцениваться очень осторжно; действие этих добавок можно преодолеть тщательной очисткой и подготовкой поверхности. Условия высокой влажности и высокой температуры могут повлиять на адгезию со стеклом, вследствие конденсацтт влаги. Для увеличения адгезии со стеклом рекомендуется использовать специальную грунтовку (3М silane primer), повышающий надежность и прочность соединения. |
| --- | --- |

| Применения | Этот продукт пригоден, в частности,для соединения загрунтованного дерева, анодированного аллюминия и ПВХ. Эластичность акриловой вспененной основы позволяет адгезиву хорошо проникать в неровности поверхности, обеспечивая таким образом хороший контакт адгезива с поверхностью.. | Хороший контакт, также, препядствует образованрпию воздушных пузырей. Для таких поверхностей возможно применение праймеров. | VHB+ лента 4941 отлично показала себя в соединении текстурированных поверхностей, как например дерево. (Будьте внимательны при предварительной обработке поверхности.) |
| --- | --- | --- | --- |