Scotch-Mount™

4492 Двусторонняя вспененная полиэтиленовая лента

Техническая информация Декабрь 1995

| Описание продукта | 4492 – это белая двусторонняя лента из вспененного полиэтилена с акриловым адгезивом. А-30 – акриловый адгезив с хорошей начальной адгезией к большинству материалов. |
| --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) | ### Тип адгезива | акриловый | А-30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Вспененная основа | Полиэтиленовая пена |  |
|  | ### Толщина (ASTM-3652) Лента Разброс Защитный слой | 0.8 мм. 0.6-1.0 мм. 0.08 мм. |  |
|  | ### Плотность | 95 кг/м3 |  |
|  | ### Цвет ленты | Белый |  |
|  | ### Срок хранения | 24 месяца со дня поставки при хранении в заводской упаковке при 21°С и относительной влажности 50%. |  |
| Характеристики (не для спецификации) | ### Прочность на нормальный отрыв Комнатная темп., материал – алюминий, 6.45 см2, скорость движения зажимов 50 мм/мин | 41.5 Н/см2 |  |
|  | ### Статический сдвиг Вес, удерживаемый 100 часов на нержавеющей стали; перекрытие 3.23 см2 | 1000 г. при 22°С 500 г. при 49°С 250 г. при 70°С |  |
|  | ### Адгезия к нержавеющей стали комн. темп., выдержка 72 часа, угол 90°, скорость 308 мм/мин. | 14 Н/10 мм ширины |  |
|  | ### Динамический сдвиг перекрытие 6.45 см2, скорость 12.7 мм/мин | 38 Н/см2 |  |
|  | ### Температурная стойкость Минуты/часы Дни/недели | 80°С 70°С |  |
|  | ### Устойчивость к действию растворителей 3 цикла погружения на 20 сек, воздушная сушка 20 сек | При проведении теста с большинством углеводородных растворителей видимых изменений нет |  |
|  | ### Устойчивость к ультрафиолетовому свету | После облучения в УФ-камере в течение 7 дней видимых изменений нет. |  |
|  | ### Устойчивость к низким температурам | Не растрескивается при огибании вала диаметром 6.4 мм. при -30°С |  |

| Порядок применения | ### 1. прочность соединения зависит от полученного контакта адгезива с поверхностью. Приложенное давление способствует получению большего контакта, и, таким образом, повышает прочность соединения | 2. Для получения максимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. Типичной очиститель поверхности – изопропиловый спирт. Соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с растворителями. | 3. Оптимальный температурный интервал для нанесения ленты – от 21 до 38°С. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение | ### Конструкция пены делает этот продукт подходящим для соединения и уплотнения неровных поверхностей. | 4492 специально разработана для соединений внутри и вне помещений. | Может быть использована, в том числе, для крепления различного оборудования, держателей, значков, табличек. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |