Эластичная клейкая лента 5700/5702

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Виниловая эластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, | склейки, маркировки. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Окрашенный черно-белый или черно-желтый поливинилхлорид. |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 130 мкм |  |
|  | Толщина основы | 100 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Черно-Желтый, черно-белый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |  |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 2.7 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 26.3 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 150.0 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная | 75 °C |  |
|  | Пропускание водных паров | 31 г воды/кв.м/24ч |  |

| Дополнительная Информация | Основа сохраняет яркие цвета, даже когда подвергаются сильному абразивному износу. Эластичность и способность растягиваться делает ленту идеальной для заклеивания, маскирования и запечатывания криволинейных поверхностей. | Стойкая к большинству растворителей, лента 5700/5702 служит для защиты от действия химических веществ, содержащихся в лаках, растворителях, обезжиривателях, растворах краски и т.д. | Лента 5700/5702 - обладает способностью противостоть миграции пластификаторов, содержащихся в гибком ПВХ, что обеспечивает долговечность клеевого соединения с материалами на основе гибкого ПВХ |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Напольная маркировка и нанесение обозначений. Запечатывание | Цветовое кодирование и идентификация. Декорация | Маскирование. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристика | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эластичная виниловая основа Резкие контрастные цвета. Синтетический каучуковый адгезив. | Высокая долговечность Хорошо прилегает к криволинейным поверхностями Стойкость к абразивному износу Эластичность Хорошо подходит для цветового кодирования и маскирования. Химическая стойкость. Адгезия возрастает со временем | Увеличивает время работы. Герметизация при запечатывании Долговечное применение Обеспечивает требуемую линию маскирования и маркировки. Способствует контролю качества и безопасности на предприятии. Отлична для маркировки и заклейки, когда требуется химическая стойкость. |

3M is a trademark of the 3M Company.