Промышленный очиститель 8184

## Техническая информация ноябрь 1993

| Описание продукта | Промышленный очиститель 3М – это эффективный очиститель для обезжиривания и удаления трудноудалимых веществ, таких как адгезивы, остатки клейких лент, масла, грязь, и пр. | Основой очистителя является цитрусовое масло; он не содержит хлорированных растворителей или продуктов перегонки нефти. | Очиститель образует эмульсию при взаимодействии с водой. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Основа | Цитрусовое масло |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точка вспышки | -46°C |  |  |  |
|  | Пропеллант | пропан |  |  |  |
|  | Содержание твердого вещества | 0% |  |  |  |
|  | Цвет | Прозрачный |  |  |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C и 50 % относительной влажности воздуха |  |  |  |
| # Характеристики (не являются спецификацией) | Ниже приведена способность Промышленного очистителя 3М к удалению ряда клейких лент и адгезивов 3М. | 1 Отлично # 2 Хорошо 3 Удовлетворительно 4 Малопригоден 5 непригоден |  |  |  |
|  | Адгезив/лента |  | Эффективность |  |  |
|  |  |  | Неотвержденный |  | Отвержденный |
|  | неопреновые: SCOTCH-GRIP 10 SCOTCH-GRIP 1888V SCOTCH-GRIP аэрозоль 80 |  | 2 3 2 |  | 3 4 3 |
|  | нитрильные: SCOTCH-GRIP 1099 адгезив для пластиков |  | 3 |  | 4 |
|  | Стирол-бутадиенове: SCOTCH-GRIP аэрозоль 76 SCOTCH-GRIP аэрозоль 90 SCOTCH-GRIP аэрозоль 77 |  | 1 1 1 |  | 2 2 2 |
|  | Акриловые ленты: 927 клеепереносящая лента 465 клеепереносящая лента |  | 3 3 |  | 3 3 |

| Характеристики (продолжение) | Акриловые адгезивы: Scotch-Weld адгезив DP801 |  | 2 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эпоксидные адгезивы: Scotch-Weld адгезив 2216 B/A |  | 1 |  | 5 |
|  | Полиуретановые адгезивы Scotch-Weld адгезив 3532 B/A |  | 2 |  | 5 |
|  | Scotch-Weld Цианакрилатный адгезив E1100 |  | 2 |  | 5 |
|  | Этилвинилацетаты: Jet-melt адгезив 3792 Jet-melt адгезив 3738 |  | 5 5 |  | 5 5 |
|  | Ленты на основе искусственного каучука: 9308 |  | 2 |  | 2 |
|  | Удаление адгезива: Невысохший или неотвержденный адгезив удаляется легче, чем полностью высохший или отвержденный |  |  |  |  |
| # Применение | Промышленный очиститель 3М применяется также, как и большинство аэрозольных продуктов. Перед применением протестируйте очиститель на всех поверхностях. Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. | Встряхните баллон в течение по крайней мере 5 секунд. Поверните наконечник баллона так, чтобы стрелка совпадала с меткой на баллоне. Тщательно покройте поверхности, которые необходимо очистить. |  | Подождите несколько минут Тщательно вытрите чистой ветошью. При удалении адгезивов может потребоваться повторить процедуру. |  |
| Дополнительная информация |  | Не содержит веществ, вызывающих разрушение озона |  | . |  |
| Указания по безопасности | Легко воспламеняется. Раздражает кожу, может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Не применяйте вблизи от источников огня. Избегайте продолжительного вдыхания паров, используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Храните в местах, недоступных для детей! | Первая помощь При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу вымойте водой с мылом. |  | Внимание! Баллон под давлением. Не допускайте нагревания выше 50°С, защищайте от прямого солнечного света. Не разбирайте баллон (даже после использования). Не распыляете на открытый огонь или на раскаленные поверхности |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 125445, ул. Смольная, дом 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |