471 Лента на основе полимерной пленки.

Техническая информация Март 2006

| Описание продукта | Пленка винилового полимера с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для разметки, защиты от истирания, упаковки, | склейки, и других применений. Выпускается прозрачная или окрашенная (10 цветов). |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Прозрачный или окрашенный виниловый полимер |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 130 мкм |
|  | Толщина основы | 100 мкм |
|  | Цвет ленты | Желтый, белый, красный, черный, голубой, коричневый, зеленый, оранжевый, красно-оранжевый, пурпурный, прозрачный. |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |

| Характеристики (не для спецификации) | Адгезия к нержавеющей стали (ASTM-D3330) | 2.7 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Прочность на разрыв (ASTM D3759) | 26.3 Н/10 мм |  |
|  | Удлинение при разрыве | 150% |  |
|  | Максимальная температура эксплуатации: | 75С |  |
|  | Пропускание водяных паров | 31 г/м2/24 часа |  |

| Дополнительная информация о продукте | Окрашенная основа сохраняет яркий цвет даже при истирании. Эластичность делает лента идеальной для нанесения на искривленные и неровные поверхности. Хотя лента 471 устойчива к воздействию большинства обычных растворителей, следует избегать воздействия кетонов, эфиров, хлорированных углеводородов, входящих в состав, в том числе, лаков, разбавителей краски, обезжиривателей. Лента 471 одна из наиболее устойчивых к миграции пластификатора. |
| --- | --- |

| Порядок применения | Для получения наилучших результатов наносите ленту на чистую, сухую поверхность не содержащую пыли, при температуре выше 0С. | Для улучшения адгезии приложите равномерное давление. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применения | Разметка полов Упаковка | Цветное кодирование и идентификация Декорирование | Маскирование |

|  | Особенности | Характеристики | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Окрашенная виниловая основа толщиной 0.1 мм Резкие контрастные цвета. Синтетический каучуковый адгезив. | Высокая долговечность Хорошо прилегает к искривленным поверхностями Стойкость к абразивному износу Эластичность Хорошо подходит для цветового кодирования и маскирования. Химическая стойкость. Адгезия к бетону возрастает со временем | Увеличивает срок службы. Герметизация при упаковке Долговечное применение Обеспечивает требуемую линию маскирования и маркировки. Способствует контролю качества и безопасности на предприятии. Отлична для маркировки и заклейки, когда требуется химическая стойкость. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |