77 Scotch-Grip

Адгезив в аэрозольной упаковке (общего назначения)

Техническая информация

Изменения :  Август 1996

Выпуск:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Аэрозольный адгезив общего назначения. При нанесении на две поверхности имеет малое время отверждения и продолжительное открытое время. | Имеет светлую окраску, не темнеет в течении времени. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Растворитель | Нефтяной дистиллят / Циклогексан |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка воспламенения | -46С |  |
|  | Пропеллент | Углеводороды |  |
|  | Содержание | 325 г (500 мл) |  |
|  | Содержание твердого вещества | 25 % |  |
|  | Тип аэрозоли | Частицы |  |
|  | Цвет | Светло-кремовый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |  |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Температурная стойкость | -30°C 60°C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влагостойкость | Очень высокая |  |
|  | Устойчивость к погодным условиям | Средняя |  |
|  | Стойкость к действию топлива и масел | Низкая |  |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения | Средняя |  |

| Дополнительная информация о продукте | Норма расхода адгезива 12 кв. метров на баллон в зависимости от пористости субстрата. | Соответствует стандарту Великобретании: 80-117 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Дата: Август 1996

77 Аэрозольный адгезив

| Условия хранения | Хранить в сухом месте и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°C. | Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°C. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые, не содержат пыли и маслянистых загрязнений. Поверните распылитель к метке, нанесенной на горлышко баллона, чтобы выбрать правильное направление струи. Поверните распылитель в соответствии с требуемой шириной струи. Тщательно встряхните баллон в течение 5-10 секунд. | Для прочного постоянного склеивания: Нанесите клей на обе соединяемые поверхности и выдерживайте не менее 30 секунд перед их соединением. Для временного соединеия и легкого удаления: Нанесите небольшое количество клея на одну из сторон соединяемых поверхностей и выдержите на воздухе около одной минуты. | При приклеивании пенопласта (пенополистирола) время с момента нанесения до склеивания должно составлять примерно 10 минут. Чтобы распылитель не засорялся, после окончания работы переверните баллон и еще раз распылите струю до начала выхода пропеллента и протрите распылитель. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Аэрозольный клей 77 широко используется для склеивания таких материалов, как бумага, картон, пенопласты, ткани, пленки. | Применяется для вклеивания пенопластовых вкладышей в упаковке, приклеивания тканей при оформлении помещений. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Информация по безопасности | Внимание! Легковоспламеняющееся вещество. Пары могут воспламеняться со взрывом. Хранить вдали от источников тепла. Хранить вдали от источников воспламенения, включая полетные огни и искры. Не курить. Не вдыхать пары или аэрозоль. Использовать только в хорошо вентилируемых местах. Не распылять в глаза. Избегать продолжительного или многократного контакта с кожей. Хранить в недоступном для детей месте. | Внимание! Контейнер под давлением. Не подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 50оС. Не прокалывать и не сжигать контейнеры даже после использования. Не распылять вблизи открытого пламени или на раскаленные материалы. | Первая помощь: При попадании в глаза: При попадании в глаза немедленно промыть сильной струей воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу: В случае попадания на кожу промыть водой с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 125445 Смольная, 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |