Двусторонние клейкие ленты

9088FL • 9088 • 9087 • 9086

Техническая информация Март 2004

| Описание продукта | В этих продуктах сочетается очень высокая прочность на отслаивание и на сдвиг. Использованный в этих лентах адгезив имеет высокую адгезию к поверхностями как с высокой, так и с низкой поверхностной энергией. Высокая начальная адгезия обеспечивает получение прочного соединения через короткое время после нанесения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| # Физические свойства (не для спецификации) | 9088FL | 9088 | 9087 | 9086 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип адгезива | Модифицированный акриловый | Модифицированный акриловый | Модифицированный акриловый | Модифицированный акриловый |
| Толщина (без защитного слоя) | 205 мкм | 205 мкм | 265 мкм | 190 мкм |
| Основа | ПЭТ | ПЭТ | ПВХ | Нетканая материя |
| Защитный слой | Красная полипропиленовая пленка | Белая бумага с красным логотипом 3М | Белая бумага с зеленым логотипом 3М | Белая бумага с черным логотипом 3М |
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Белый | Бесцветный |
| Срок хранения | 24 месяца с даты изготовления при хранении в заводской упаковку при 21°С и относительной влажности 50% |  |  |  |

| Типичные физические свойства и характеристики |  | Данная техническая информация должна рассматриваться как типичная, и не должна использоваться для спецификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9088FL | 9088 | 9087 | 9086 |
| Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание под углом 180°, 300 мм/мин) |  | 15.0 Н/см | 15.0 Н/см | 15.5 Н/см | 16.0 Н/см |
| Статический сдвиг (сталь, 25мм х 25мм) | 23°С/1кг 65°С/500г 90°С/500г | 10000 мин | 10000 мин | 10000 мин | 10000 мин |
|  |  | 10000 мин | 10000 мин | 10000 мин | 10000 мин |
|  |  | 10000 мин | 10000 мин | Нет данных | Нет данных |
| Температурная стойкость продолжительная кратковременная |  | 93°С 150°С | 93°С 150°С | 70°С 85°С | 85°С 120°? |
| Устойчивость к действию растворителей |  | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Устойчивость к УФ излучению |  | Очень высокая | Очень высокая | Очень высокая | Очень высокая |
| Устойчивость к действию пластификаторов* |  | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  |  | * все продукты имеют высокую устойчивость к миграции пластификатора. Однако, ввиду разнообразия применяемых пластификаторов, мы настоятельно рекомендуем тестирование перед применением. 10 дней выдержки при 50°С могут выявить возможные проблемы. Пластификаторы обычно входят в состав ПВХ и некоторых резин. |  |  |  |

Прочность на отслаивание, Н/см

ПММА

Стекло

Меламиновый полимер

АБС

Полипропилен

Ñòàëü

| Дополнительная информация о продуктах | Для получения максимальной прочности соединения поверхности должны быть тщательно очищены. Рекомендуется наносить ленту при температуре 21-38°С и выдерживать готовое изделие в течение 72 часов. Не рекомендуется нанесение при температурах ниже 15°. Необходим также прижим соединяемых поверхностей валиком или другим инструментом. |  |
| --- | --- | --- |
| Применение | Соединение различных материалов, таких как дерево, металлы, пластики, ткани, стекло, окрашенные поверхности, в том числе поверхности, окрашенные порошковыми красками. |  |
| Типичные области применения | Оформление мест продаж Монтаж знаков Соединение тканей, кожи | Отделка мебели Именные таблички и другие. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.