Jet-WeldTM

Термоактивируемые адгезивы

TE-030 • TE-031• TE-100 • TS-230

Техническая информация июнь 2002

| Описание продукта | 3M™ Jet-Weld™ – семейство однокомпонентных уретановых адгезивов полимеризующихся при взаимодействии с влагой. Данные адгезивы наносятся разогретыми и соединяют различные субстраты, такие как дерево, армированные пластики и многие другие пластики между собой, с металлами и стеклом. Jet-Weld TE-030 – наносится экструзией, быстроотверждаемый, идеально подходит для соединения дерева; также соединяет некоторые пластики Jet-Weld TE-031 – наносится экструзией, быстроотверждаемый, идеально подходит для соединения различных пластиков, включая полистирол и акриловые полимеры. Jet-Weld TE-100 - наносится экструзией, среднее время отверждения, низкая вязкость; идеален для соединения дерева, соединяет некоторые пластики. Дает тонкую линию клея. Jet-Weld TS-230 - наносится экструзией или распылением, длительное время отверждения. Идеален для соединения различных пластиков включая полистирол и акриловые полимеры. Соединяет алюминий и стекло с пластиками и деревом. |
| --- | --- |

| Характеристки | - 100% твердого вещества - быстрое нарастание прочности - адгезия к различным субстратам - высокая устойчивость к пластификаторам | - высокая прочность соединения - однокомпонентный - различные времена отверждения - может быть использован для соединения термочуствительных материалов |
| --- | --- | --- |

| Типичные свойства (неотвержденный) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свойство | Jet-Weld TE-030 | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | Температура нанесения, С | 121 | 121 | 121 | 121 |
|  | Вязкость (при121С)1 | 16000 сПз | 13000 сПз | 7000 сПз | 9000 сПз |
|  | Цвет твердого вещества | Белый | Белый | Белый | Белый |
|  | Время жизни 2,4 | 1 мин | 2 мин | 2 мин | 4 мин |
|  | Время отверждения3,4 | 30 сек | 30 сек | 1 мин | 2,5 мин |
|  | Плотность расплава, г/см3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,09 |
|  | 1 Вискозиметр Брукфилда 2 Время затвердевания расплавленного образца адгезива (полоса диаметром 3,2мм) на неметаллической основе 3 минимальное время необходимое для соединения способного выдержать нагрузку 35 кПа 4 Время жизни и время отверждения приведены для комнатной температуры |  |  |  |  |

| Типичные свойства (отвержденный) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jet-Weld TE-030 | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | Твердость D по Шору 1 | 60 | 50 | 61 | 45 |
|  | Модуль 2, МПа | 77,2 | 38,6 | 84,1 | 37,2 |
|  | Модуль 100% 2, МПа | 13,8 | 7,6 | 12,4 | 6,2 |
|  | Усилие при разрыве 2, МПа | 26,2 | 26,9 | 29,0 | 22,8 |
|  | Относительное удлинение при разрыве 2 | 725% | 725% | 675% | 700% |
|  | 1 толщина образца 2.2-2.8 мм 2 ASTM D 638 |  |  |  |  |
| # Информация по применению | Рекомендации по использованию: Наносить на чистые сухие поверхности. Масло и другие загрязнения удалить протирая поверхность изопропиловым спиртом*. Для армированных пластиков рекомендуется очистка поверхности изопропиловым спиртом, абразивная обработка и повторная очистка изопропиловым спиртом*. Для дополнительной информации смотри раздел подготовка поверхности. После нагревания до рекомендованной температуры нанесите необходимое количество 3M™ Jet-Weld™ адгезива на один из материалов предназначенных для соединения. Соедините материалы в течении времени жизни адгезива и зафиксируйте соединенные части до отверждения адгезива. Не используйте для соединения только металлических или стеклянных частей и их комбинаций, так как отверждение не произойдет ввиду низкой способности субстрата к передаче водяных паров. Важно: адгезив нагретый до температуры нанесения в течении 16 и более часов не должен использоваться *Примечание: используя растворители, удалите все источники воспламенения и соблюдайте соответствующие правила безопасности |  |  |  |  |
| # Оборудование для нанесения | Картриджи адгезива Jet-Weld могут быть нанесены только через аппликатор адгезива 3М Jet-Weld. Контейнеры других размеров могут быть нанесены с использованием оборудования созданного для использования с расплавленными полиуретановыми реактивными адгезивами (П.Р.А.). Для получения информации оборудовании дл П.Р.А. свяжитесь с местным представителем 3М. Все оборудование должно быть использовано в строгом соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  |  |
| # ВНИМАНИЕ: | Не используйте Jet-Weld адгезив при температуре выше 135С; адгезив не должен наноситься на материалы, температура которых превышает 135С. Носите теплостойкие перчатки и защитные очки во время работы |  |  |  |  |
| # Размеры контейнера | 295.7 мл, 3.79, 18.9, 208.2 л |  |  |  |  |
| # Информация по применению | Очистка: дайте продукту затвердеть. Удалите неотвержденный воскообразный материал (обычно в течении 20 минут после нанесения) ножом. Отвержденный материал срезайте или удаляйте абразивной обработкой. Не нагревайте и не используйте пламя для удаления адгезива. Время отверждения: время отверждения изменяется в зависимости от температуры, влажности, типа материала и толщины шва. Отверждение на дереве (материал богатый влагой) быстрее, чем на пластике. |  |  |  |  |

| Характеристики | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг была измерена на образцах длиной 2.5х10см с перекрытием 2.5х1.25 см. Толщина клеевого шва 0.08-0.15 мм, толщина пластика 3.1, дерева 9.5 мм. Скорость 50 мм/мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сдвиг (МПа) |  | Измерено при 23°C |  |  |  |  |
|  | Материал | Jet-Weld TE-030 |  |  | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | Дерево (клен) Армированный пластик Поликарбонат Полиакрил Полистирол АБС ПВХ | 13,0 16,4 12.1 4,5 4,0 5,3 12,11 |  |  | 10,6 13,0 14,5 9,21 4,91 9,31 11,51 | 13,2 17,6 13,9 7,91 1,4 6,31 14,51 | 10,8 15,5 10,3 8,81 4,1 6,41 12.31 |
|  | 1 разрушение материала |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сдвиг (МПа) |  | Измерено при 82°C |  |  |  |  |
|  | Материал | Jet-Weld TE-030 |  |  | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | Дерево (клен) Армированный пластик | 3,0 6,0 |  |  | 2,3 5,5 | 2,6 5,6 | 2,8 5,0 |
|  | Прочность на расслаивание 180, Н/25мм, была измерена на образцах хлопкового полотна 2.5х20 см, наклеенных на жесткий материал 2.5х10 см толщиной 3.1 мм. Скорость 50 мм/мин. Все измерения проведены при 23С. |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | Jet-Weld TE-030 |  |  | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | Армированный пластик Поликарбонат Полиакрил Полистирол АБС ПВХ Алюминий Стекло | 374 245 58 0 245 3111 132 4,4 |  |  | 4271 4221 342,51 2891 3741 4451 132 13 | 3601 3431 129 0 3111 3111 17,82 0 | 400 423 240 222 245 338 227 276 |
|  | 1 разрыв полотна во время измерений 2 замечание:3М Jet-Weld адгезивы TE-030, TE-031, TE-100 не предназначены для использования на непокрытом алюминии. разрыв ткани |  |  |  |  |  |  |

| Характеристики (продолжение) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластифицированный винил (PIW), прочность на расслаивание (Т-тест) была измерена на образцах длиной шириной 2.5 см, при 23С. Скорость 50 мм/мин. |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на расслаивание, Н/25мм |  | Измерено при 23°C |  |  |  |
|  |  | Jet-Weld TE-030 |  | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | Начальная | 50 |  | 73 | 54 | 73 |
|  | Выдержка 2 недели при 71С | 77 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Устойчивость к воздействию окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сдвиг (МПа) |  | Измерено при 23°C |  |  |  |
|  | Условия | Jet-Weld TE-030 |  | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | 15 дней при 25С, 50% отн. влажность Высокая температура1 | 16 15,8 |  | 13,0 13,4 | 17,6 12,9 | 15,5 15,7 |
|  | 1 Высокая температура= 10циклов (16 часов) при 38С, 100% влажность, 4 часа при -29С; перед тестированием соединение выдержано при 25С и 50% в течении 24 часов. |  |  |  |  |  |
|  | Типичная скорость нарастания прочности Прочность на сдвиг измерена на армированном пластике выдержанном перед соединением при 25С и 50% относительной влажности в течении 7 дней |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сдвиг (МПа) |  | Измерено при 23°C |  |  |  |
|  | Время | Jet-Weld TE-030 |  | Jet-Weld TE-031 | Jet-Weld TE-100 | Jet-Weld TS-230 |
|  | 10 минут 1 час 24 часа 1 неделя | 5,5 7,8 13,2 16,4 |  | 2,3 4,2 13,2 13 | 4,8 7,7 14,5 17,6 | 2,0 3,7 10,1 15,5 |
|  | Время отверждения изменяется в зависимости от температуры, влажности, типа материала и толщины шва. Отверждение на дереве (материал богатый влагой) быстрее, чем на пластике. |  |  |  |  |  |
|  | За исключением скорости нарастания прочности все соединения, если не указано обратное, были перед испытанием выдержаны не менее 7 дней при 25С И 50% относительной влажности. Соединение было произведено в соответствии с рекомендованной процедурой для данного материала. |  |  |  |  |  |

| # Подготовка поверхности | Пластик: Протрите тканью смоченной изопропиловым спиртом*. Дайте растворителю испариться перед склеиванием. Замечание: 3M™ Jet-Weld™ не рекомендованы для соединения необработанных полиолефинов Пластик, загрязненный при литье: Протрите тканью смоченной изопропиловым спиртом*, обработайте тонким абразивным материалом, протрите тканью смоченной изопропиловым спиртом*. Дайте растворителю испариться перед склеиванием. |
| --- | --- |
|  | Армированный пластик, резина, непокрытый алюминий: Протрите тканью смоченной метилэтилкетоном*, обработайте тонким абразивным материалом, протрите тканью смоченной метилэтилкетоном *. Дайте растворителю испариться перед склеиванием. Если алюминий будет подвергнуты воздействию влажности высоких температур, обработка грунтом (праймером) может быть необходима. Стекло: Протрите тканью смоченной метилэтилкетоном *. Дайте растворителю испариться перед склеиванием. Если стекло будет подвергнуты воздействию влажности и высоких температур, обработка грунтом (праймером) может быть необходима. *Примечание: используя растворители удалите все источники воспламенения и соблюдайте соответствующие правила безопасности |

| # Условия хранения | Храните продукт в помещении, при температуре от 16 до 27С, защищенным от воздействия влаги. Контейнеры 295.7 мл могут храниться в течении 12 месяцев, остальные – в течении 6 месяцев. |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |